附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动铅笔硬度计 | 1 | 4000 | 2个月 | 2年 |
| 2 | 指针颗粒肥料强度测定仪 | 1 | 2000 | 30自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |

合同包1     自动铅笔硬度计技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T6739-2006《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》

二、仪器设备需满足技术指标：

1.试验荷重（笔端压力）：750g、500 g、1000g，精度要求±10g

2.测试角度（铅笔与水平夹度）：450±10

3.试验平台移动速度（相对于笔端）：0.5-7.5mm/s（可调、自动）

4.试验平台行程距离：0-80mm（可调式）

5.试验平台尺寸（L×W）：250 mm×180mm

6.铅笔笔端处于水平时，工作台高低可调整，调整范围大于40 mm

三、设备必备配置：

1、主机一台（含自动控制系统）

2、中华牌铅笔（6B～6H）中各3支

合同包2    指针颗粒肥料强度测定仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2946-2018《氯化铵》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、适用范围：颗粒直径：0～10mm

2、量程范围：0～100N

3、灵敏度：0.2N

三、设备必备配置：

颗粒肥料强度测定仪一台