附件2

修订的行业标准清单

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 复审结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化行业 |
|  | SH/T 1485.1-1995 | 工业用二乙烯苯 | 修订 |
|  | SH/T 1485.2-1995 | 工业用二乙烯苯中各组分含量的测定 气相色谱法 | 修订 |
|  | SH/T 1485.3-1995 | 工业用二乙烯苯中聚合物含量的测定 气相色谱法 | 修订 |
|  | SH/T 1485.4-1995 | 工业用二乙烯苯中特丁基邻苯二酚含量的测定 分光光度法 | 修订 |
|  | SH/T 1485.5-1995 | 工业用二乙烯苯中溴指数的测定 滴定法 | 修订 |
|  | SH/T 1486.1-2008 | 石油对二甲苯 | 修订 |
|  | SH/T 1628.1-2014 | 工业用乙酸乙烯酯 第1部分：规格 | 修订 |
|  | SH/T 1628.2-1996 | 工业用乙酸乙烯酯纯度及有机杂质的测定 气相色谱法 | 修订 |
|  | SH/T 1673-1999 | 工业用环己烷 | 修订 |
|  | SH/T 1674-1999 | 工业用环己烷纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 | 修订 |
|  | SH/T 1726-2004 | 工业用异丁烯 | 修订 |
|  | SH/T 1745-2004 | 工业用异丙苯纯度及杂质的测定 气相色谱法 | 修订 |
|  | SH/T 1753-2006 | 工业用仲丁醇 | 修订 |
|  | SH/T 1755-2006 | 工业用甲乙酮 | 修订 |
|  | SH/T 1769-2009 | 工业用丙烯中微量羰基硫的测定 气相色谱法 | 修订 |
|  | SH/T 1773-2012 | 1,2,4-三甲基苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 | 修订 |
|  | SH/T 1542-1993 | 聚丙烯和丙烯共聚物在空气中热氧化稳定性的测定 烘箱法 | 修订 |
|  | SH/T 1750-2005 | 冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯（PP-R）专用料 | 修订 |
|  | SH/T 1758-2007 | 给水管道系统用聚乙烯（PE）专用料 | 修订 |
|  | SH/T 1768-2009 | 燃气管道系统用聚乙烯（PE）专用料 | 修订 |
|  | SH/T 1774-2012 | 塑料 聚丙烯等规指数测定 低分辨率脉冲核磁共振法 | 修订 |
|  | SH/T 1500-1992 | 合成胶乳 命名及牌号规定 | 修订 |
|  | SH/T 1156-2014 | 合成橡胶胶乳 表面张力的测定 | 修订 |
|  | SH/T 1157.1-2012 | 生橡胶 丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）中结合丙烯腈含量的测定 第1部分：燃烧（Dumas）法 | 修订 |
|  | SH/T 1157.2-2015 | 生橡胶 丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）中结合丙烯腈含量的测定 第2部分：凯氏定氮法 | 修订 |
|  | SH/T 1717-2008 | 异丁烯-异戊二烯橡胶（IIR）评价方法 | 修订 |
|  | SH/T 1752-2006 | 合成生胶中防老剂含量的测定 高效液相色谱法 | 修订 |
|  | SH/T 1759-2007 | 用凝胶渗透色谱法测定溶液聚合物分子量分布 | 修订 |
| 化工行业 |
|  | HG/T 3115-1998 | 硼硅酸盐玻璃3.3的性能 | 修订 |
|  | HG/T 2409-1992 | 聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定 | 修订 |
|  | HG/T 3317-2014 | 氯丁二烯胶乳CRL 50LK | 修订 |
| 有色金属行业 |
|  | YS/T 5-2009 | 双辊式铝带连续铸轧机 | 修订 |
|  | YS/T 17-1991 | 回转式铜精炼炉技术条件 | 修订 |
|  | YS/T 18-1991 | 铜阳极板圆盘铸锭机技术条件 | 修订 |
|  | YS/T 19-1991 | 铜阳极板自动定量浇注设备技术条件 | 修订 |
|  | YS/T 28-2015 | 硅片包装 | 修订 |
|  | YS/T 53.3-2010 | 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第3部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 63.5-2006 | 铝用炭素材料检测方法 第5部分：有压下底部炭块钠膨胀率的测定 | 修订 |
|  | YS/T 63.7-2006 | 铝用炭素材料检测方法 第7部分：表观密度的测定 尺寸法 | 修订 |
|  | YS/T 63.11-2006 | 铝用炭素材料检测方法 第11部分：空气反应性的测定 质量损失法 | 修订 |
|  | YS/T 63.12-2006 | 铝用炭素材料检测方法 第12部分：预焙阳极CO2反应性的测定 质量损失法 | 修订 |
|  | YS/T 63.18-2006 | 铝用炭素材料检测方法 第18部分：水分含量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 63.21-2007 | 铝用炭素材料检测方法 第21部分：阴极糊 焙烧膨胀/收缩性的测定 | 修订 |
|  | YS/T 70-2015 | 粗铜 | 修订 |
|  | YS/T 80-2011 | 硬质合金拉伸模坯 | 修订 |
|  | YS/T 93-2015 | 膏状软钎料规范 | 修订 |
|  | YS/T 63.27-2015 | 铝用碳素材料检测方法 第27部分：预焙阳极断裂能量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 207-2013 | 导电环用贵金属及其合金管材 | 修订 |
|  | YS/T 208-2006 | 氢气净化器用钯合金箔材 | 修订 |
|  | YS/T 229.1-2013 | 高纯铅化学分析方法 第1部分：银、铜、铋、铝、镍、锡、镁和铁量的测定 化学光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 240.1-2007 | 铋精矿化学分析方法 铋量的测定 Na2EDTA滴定法 | 修订 |
|  | YS/T 240.2-2007 | 铋精矿化学分析方法 铅量的测定 Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 240.3-2007 | 铋精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法和重量法 | 修订 |
|  | YS/T 240.4-2007 | 铋精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 240.5-2007 | 铋精矿化学分析方法 钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 240.6-2007 | 铋精矿化学分析方法 铁量的测定 重铬酸钾滴定法 | 修订 |
|  | YS/T 240.7-2007 | 铋精矿化学分析方法 硫量的测定 燃烧－中和滴定法 | 修订 |
|  | YS/T 240.8-2007 | 铋精矿化学分析方法 砷量的测定 DDTC－Ag分光光度法和萃取－碘滴定法 | 修订 |
|  | YS/T 240.9-2007 | 铋精矿化学分析方法 铜量的测定 碘量法和火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 240.10-2007 | 铋精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 240.11-2007 | 铋精矿化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 242-2009 | 表盘及装饰用铝及铝合金板 | 修订 |
|  | YS/T 243-2001 | 纺织经编机盘片用铝合金模锻件 | 修订 |
|  | YS/T 254.7-2011 | 铍精矿 绿柱石化学分析方法 第7部分：水分量的测定 重量法 | 修订 |
|  | YS/T 264-2012 | 高纯铟 | 修订 |
|  | YS/T 268-2003 | 乙基钠（钾）黄药 | 修订 |
|  | YS/T 271.1-1994 | 黄药化学分析方法 乙酸铅滴定法测定黄原酸盐含量 | 修订 |
|  | YS/T 271.2-1994 | 黄药化学分析方法 乙酸滴定法测定游离碱含量 | 修订 |
|  | YS/T 271.3-1994 | 黄药化学分析方法 红外干燥法测定水分及挥发物含量 | 修订 |
|  | YS/T 273.2-2006 | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分：灼减量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 273.5-2006 | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第5部分：火焰原子吸收光谱法测定钠含量 | 修订 |
|  | YS/T 273.6-2006 | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分：钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量 | 修订 |
|  | YS/T 273.7-2006 | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第7部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 273.11-2006 | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第11部分：元素含量的测定 X射线荧光光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 273.12-2006 | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量 | 修订 |
|  | YS/T 295-1994 | 建材加工工具用硬质合金制品 | 修订 |
|  | YS/T 339-2011 | 锡精矿 | 修订 |
|  | YS/T 355-1994 | 仲辛基黄药 | 修订 |
|  | YS/T 358.1-2011 | 钽铁、铌铁精矿化学分析方法 第1部分：钽、铌量的测定 纸上色层重量法 | 修订 |
|  | YS/T 358.2-2011 | 钽铁、铌铁精矿化学分析方法 第2部分：二氧化钛量的测定 双安替吡啉甲烷分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 360.6-2011 | 钛铁矿精矿化学分析方法 第6部分：氧化钙、氧化镁、磷量的测定 等离子体发射光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 371-2006 | 贵金属合金化学分析方法总则 | 修订 |
|  | YS/T 381-1994 | 硫氮肥腈脂 | 修订 |
|  | YS/T 384-1994 | 混合胺 | 修订 |
|  | YS/T 388-1994 | 苯乙酯油技术条件 | 修订 |
|  | YS/T 391-1994 | 磷酸乙二胺盐技术条件 | 修订 |
|  | YS/T 393-1994 | 工业二乙胺 | 修订 |
|  | YS/T 419-2000 | 铝及铝合金杯突试验方法 | 修订 |
|  | YS/T 422.1-2000 | 碳化铬化学分析方法 铬量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 422.2-2000 | 碳化铬化学分析方法 总碳量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 422.3-2000 | 碳化铬化学分析方法 铁含量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 422.4-2000 | 碳化铬化学分析方法 硅量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 423.1-2000 | 核极碳化硼粉末化学分析方法 总硼量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 423.2-2000 | 核极碳化硼粉末化学分析方法 总碳量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 423.3-2000 | 核极碳化硼粉末化学分析方法 游离硼量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 423.4-2000 | 核极碳化硼粉末化学分析方法 铁量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 423.5-2000 | 核极碳化硼粉末化学分析方法 氧量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 426.1-2000 | 锑铍芯块化学分析方法 氟化钾滴定法测定铍量 | 修订 |
|  | YS/T 426.2-2000 | 锑铍芯块化学分析方法 溴酸钾滴定法测定锑量 | 修订 |
|  | YS/T 426.3-2000 | 锑铍芯块化学分析方法 8-羟基喹啉分光光度法测定铝量 | 修订 |
|  | YS/T 426.4-2000 | 锑铍芯块化学分析方法 原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量 | 修订 |
|  | YS/T 426.7-2000 | 锑铍芯块化学分析方法 高频-红外吸收法测定碳量 | 修订 |
|  | YS/T 431-2009 | 铝及铝合金彩色涂层板、带材 | 修订 |
|  | YS/T 434-2009 | 铝塑复合管用铝及铝合金带、箔材 | 修订 |
|  | YS/T 441.4-2014 | 有色金属平衡管理规范 第4部分：锡选矿冶炼 | 修订 |
|  | YS/T 444-2001 | 铝加工企业检验、测量和试验设备配备规范 | 修订 |
|  | YS/T 446-2011 | 钎焊式热交换器用铝合金复合箔、带材 | 修订 |
|  | YS/T 448-2002 | 铜及铜合金铸造和加工产品宏观组织检验方法 | 修订 |
|  | YS/T 449-2002 | 铜及铜合金铸造和加工产品显微组织检验方法 | 修订 |
|  | YS/T 461.8-2013 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第8部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 461.9-2013 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第9部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 461.10-2013 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第10部分：金量与银量的测定 火试金法 | 修订 |
|  | YS/T 470.1-2004 | 铜铍合金化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法测定铍、钴、镍、钛、铁、铝、硅、铅、镁量 | 修订 |
|  | YS/T 475.3-2005 | 铸造轴承合金化学分析方法 锑量的测定 硫酸铈滴定法 | 修订 |
|  | YS/T 485-2005 | 烧结双金属材料剪切强度的测定方法 | 修订 |
|  | YS/T 495-2005 | 镁合金热挤压管材 | 修订 |
|  | YS/T 496-2012 | 钎焊式热交换器用铝合金箔 | 修订 |
|  | YS/T 514.9-2009 | 高钛渣、金红石化学分析方法 第9部分：氧化钙、氧化镁、一氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 517-2009 | 氟化钠 | 修订 |
|  | YS/T 521.1-2009 | 粗铜化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 | 修订 |
|  | YS/T 526-2006 | Ni-B-Si系自熔合金粉 | 修订 |
|  | YS/T 533-2006 | 自熔合金粉末固-液相线温度区间的测定方法 | 修订 |
|  | YS/T 537-2006 | 镍基喷涂合金粉 | 修订 |
|  | YS/T 539.1-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第1部分： 硼量的测定 酸碱滴定法 | 修订 |
|  | YS/T 539.2-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第2部分： 铝量的测定 铬天青S分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 539.3-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第3部分： 硅量的测定 高氯酸脱水称量法 | 修订 |
|  | YS/T 539.4-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第4部分： 铬量的测定 过硫酸铵氧化滴定法 | 修订 |
|  | YS/T 539.5-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第5部分： 锰量的测定 高碘酸钠（钾）氧化分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 539.6-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第6部分： 铁量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法 | 修订 |
|  | YS/T 539.7-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第7部分： 钴量的测定 亚硝基R盐分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 539.8-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第8部分： 铜量的测定 新亚铜灵-三氯甲烷萃取分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 539.9-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第9部分： 铜量的测定 硫代硫酸钠碘量法 | 修订 |
|  | YS/T 539.10-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第10部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 539.11-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第11部分：钨量的测定 辛可宁称量法 | 修订 |
|  | YS/T 539.12-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第12部分：磷量的测定 正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 539.13-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第13部分：氧量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 | 修订 |
|  | YS/T 541-2006 | 金属热喷涂层表面洛氏硬度试验方法 | 修订 |
|  | YS/T 542-2006 | 热喷涂层抗拉强度的测定 | 修订 |
|  | YS/T 550-2006 | 金属热喷涂层剪切强度的测定 | 修订 |
|  | YS/T 555.7-2009 | 钼精矿化学分析方法 氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 555.8-2009 | 钼精矿化学分析方法 钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 555.9-2009 | 钼精矿化学分析方法 钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 555.10-2009 | 钼精矿化学分析方法 铼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 564-2009 | 铱坩埚 | 修订 |
|  | YS/T 567-2010 | 照相制板用铜板 | 修订 |
|  | YS/T 568.8-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 氧化锆中铝、钙、镁、锰、钠、镍、铁、钛、锌、钼、钒、铪量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 568.9-2008 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 氧化铪中铝、钙、镁、锰、钠、镍、铁、钛、锌、钼、钒、锆量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 572-2007 | 工业氧化铍 | 修订 |
|  | YS/T 535.2-2009 | 氟化钠化学分析方法 第2部分：氟含量的测定 蒸馏-硝酸钍滴定容量法 | 修订 |
|  | YS/T 535.3-2009 | 氟化钠化学分析方法 第3部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 543-2015 | 半导体键合用铝-1%硅细丝 | 修订 |
|  | YS/T 575.7-2007 | 铝土矿石化学分析方法 第7部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙量 | 修订 |
|  | YS/T 575.9-2007 | 铝土矿石化学分析方法 第9部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠量 | 修订 |
|  | YS/T 581.2-2006 | 氟化铝化学分析方法和物理性能检测方法 第2部分：烧减量的测定 | 修订 |
|  | YS/T 581.4-2006 | 氟化铝化学分析方法和物理性能检测方法 第4部分：EDTA容量法测定铝含量 | 修订 |
|  | YS/T 581.5-2006 | 氟化铝化学分析方法和物理性能检测方法 第5部分：火焰原子吸收光谱法测定钠含量 | 修订 |
|  | YS/T 581.6-2006 | 氟化铝化学分析方法和物理性能检测方法 第6部分：钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量 | 修订 |
|  | YS/T 581.8-2006 | 氟化铝化学分析方法和物理性能检测方法 第8部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法 | 修订 |
|  | YS/T 581.9-2006 | 氟化铝化学分析方法和物理性能检测方法 第9部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量 | 修订 |
|  | YS/T 587.5-2006 | 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第5部分：微量元素的测定 | 修订 |
|  | YS/T 587.13-2007 | 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第13部分：Lc值（微晶尺寸）的测定 | 修订 |
|  | YS/T 588-2006 | 镁及镁合金挤制矩形棒材 | 修订 |
|  | YS/T 594-2016 | 硝酸铑 | 修订 |
|  | YS/T 616-2006 | 陶瓷过滤机 | 修订 |
|  | YS/T 620-2007 | 氮气雾化铝粉 | 修订 |
|  | YS/T 622-2007 | 铁道货车用铝合金板 | 修订 |
|  | YS/T 627-2013 | 变形镁及镁合金圆铸锭 | 修订 |
|  | YS/T 628-2007 | 雾化镁粉 | 修订 |
|  | YS/T 633-2015 | 四氧化三钴 | 修订 |
|  | YS/T 636-2007 | 铅及铅锑合金棒和线材 | 修订 |
|  | YS/T 641-2007 | 半导体键合用铝丝 | 修订 |
|  | YS/T 652-2007 | 有色金属选矿用巯基苯骈噻唑钠 | 修订 |
|  | YS/T 659-2007 | 钨及钨合金加工产品牌号和化学成分 | 修订 |
|  | YS/T 661-2016 | 电池级氟化锂 | 修订 |
|  | YS/T 673-2013 | 还原钴粉 | 修订 |
|  | YS/T 675-2008 | 异丁钠黑药 | 修订 |
|  | YS/T 677-2016 | 锰酸锂 | 修订 |
|  | YS/T 678-2008 | 半导体器件键合用铜丝 | 修订 |
|  | YS/T 688-2009 | 铝及铝合金深冲用板、带材 | 修订 |
|  | YS/T 695-2009 | 变形镁及镁合金扁铸锭 | 修订 |
|  | YS/T 697-2009 | 镁合金热挤压无缝管 | 修订 |
|  | YS/T 698-2009 | 镁及镁合金铸轧板材 | 修订 |
|  | YS/T 721-2009 | 烧结钴片 | 修订 |
|  | YS/T 739-2010 | 铝电解质分子比及主要成分的测定 X射线荧光光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 746.2-2010 | 无铅锡基焊料化学分析方法 第2部分： 银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法 | 修订 |
|  | YS/T 751-2011 | 钽及钽合金牌号和化学成分 | 修订 |
|  | YS/T 754-2011 | 二氧化铂 | 修订 |
|  | YS/T 755-2011 | 亚硝酰基硝酸钌 | 修订 |
|  | YS/T 765-2011 | 电子废弃物的运输安全规范 | 修订 |
|  | YS/T 766-2011 | 电子废弃物的贮存安全规范 | 修订 |
|  | YS/T 768-2011 | 铝电解质中锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 771-2011 | 铝型材热挤压模具的使用、维护与管理 | 修订 |
|  | YS/T 772-2011 | 计算机散热器用铝及铝合金带材 | 修订 |
|  | YS/T 778-2011 | 真空脱脂烧结炉 | 修订 |
|  | YS/T 784-2012 | 铝电解槽技术参数测量方法 | 修订 |
|  | YS/T 796-2012 | 钨坩埚 | 修订 |
|  | YS/T 798-2012 | 镍钴锰酸锂 | 修订 |
|  | YS/T 809-2012 | 接插件用铜及铜合金异型带 | 修订 |
|  | YS/T 815-2012 | 铜及铜合金力学性能试验试样加工方法 | 修订 |
|  | YS/T 823-2012 | 烧结钨板坯 | 修订 |
|  | YS/T 827-2012 | 钽锭 | 修订 |
|  | YS/T 835-2012 | 尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 846-2012 | 烟包装用铝箔 | 修订 |
|  | YS/T 855-2012 | 金粒 | 修订 |
|  | YS/T 856-2012 | 银粒 | 修订 |
|  | YS/T 863-2013 | 计算机散热器用铜型材 | 修订 |
|  | YS/T 864-2013 | 铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法 | 修订 |
|  | YS/T 865-2013 | 铜及铜合金无缝高翅片管 | 修订 |
|  | YS/T 866-2013 | 电容器端面用无铅锡基喷金线 | 修订 |
|  | YS/T 874-2013 | 水浸变形铝合金圆铸锭超声波检验方法 | 修订 |
|  | YS/T 878-2013 | 烧结用连续带式还原炉 | 修订 |
|  | YS/T 886-2013 | 纯钛型材 | 修订 |
|  | YS/T 891-2013 | 高纯钛化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 892-2013 | 高纯钛化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 896-2013 | 高纯铌化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 897-2013 | 高纯铌化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 898-2013 | 高纯钽化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 899-2013 | 高纯钽化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 900-2013 | 高纯钨化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 901-2013 | 高纯钨化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 908-2013 | 电真空器件用镍及镍合金板带材和棒材 | 修订 |
|  | YS/T 912-2013 | 阳极纯铜粒 | 修订 |
|  | YS/T 914-2013 | 动力锂电池用铝壳 | 修订 |
|  | YS/T 921-2013 | 冰铜 | 修订 |
|  | YS/T 923.2-2013 | 高纯铋化学分析方法 第2部分： 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 928.3-2013 | 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第3部分：镍、钴、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 928.4-2013 | 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第4部分：铁、钙、镁、铜、锌、硅、铝、钠量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 928.6-2013 | 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第6部分：硫酸根离子量的测定 离子色谱法 | 修订 |
|  | YS/T 929-2013 | 醋酸钯 | 修订 |
|  | YS/T 930-2013 | 二氯四氨钯 | 修订 |
|  | YS/T 931-2013 | 硝酸钯 | 修订 |
|  | YS/T 932-2013 | 硝酸铂 | 修订 |
|  | YS/T 933-2013 | 辛酸铑 | 修订 |
|  | YS/T 934-2013 | 氧化物弥散强化铂和铂铑板、片材 | 修订 |
|  | YS/T 941-2013 | 三碘化铑 | 修订 |
|  | YS/T 942-2013 | 微波磁控管器件用贵金属及其合金钎料 | 修订 |
|  | YS/T 943-2013 | 硫酸钯 | 修订 |
|  | YS/T 952-2014 | 铜钼多金属矿化学分析方法 铜和钼量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 955.2-2014 | 粗银化学分析方法 第2部分：钯量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 957-2014 | 氯铑酸铵 | 修订 |
|  | YS/T 962-2014 | 铜合金连铸管 | 修订 |
|  | YS/T 970-2014 | 镍钛形状记忆合金相变温度测定方法 | 修订 |
|  | YS/T 981.1-2014 | 高纯铟化学分析方法 镁、铝、硅、硫、铁、镍、铜、锌、砷、银、镉、锡、铊、铅的测定 高质量分辨率辉光放电质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 983-2014 | 多晶硅还原炉和氢化炉尾气成分的测定方法 | 修订 |
|  | YS/T 995-2014 | 湿法冶金电解锌用阳极板 | 修订 |
|  | YS/T 999-2014 | 铜及铜合金毛细管涡流探伤方法 | 修订 |
|  | YS/T 1004-2014 | 熔融态铝及铝合金 | 修订 |
|  | YS/T 1008-2014 | 包覆钴粉 | 修订 |
|  | YS/T 1011-2014 | 高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 1012-2014 | 高纯镍化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 1027-2015 | 磷酸铁锂 | 修订 |
|  | YS/T 1031-2015 | 化学气相沉积炉 | 修订 |
|  | YS/T 1038-2015 | 电机换向器用铜及铜合金梯形型材 | 修订 |
|  | YS/T 1061-2015 | 改良西门子法多晶硅用硅芯 | 修订 |
|  | YS/T 1070-2015 | 真空断路器用银及其合金钎料环 | 修订 |
|  | YS/T 1071-2015 | 双氧水用废催化剂化学分析方法 钯量的测定 分光光度法 | 修订 |
|  | YS/T 1074-2015 | 无焊料贵金属饰品化学分析方法 镁、钛、铬、锰、铁、镍、铜、锌、砷、钌、铑、钯、银、镉、锡、锑、铱、铂、铅、铋量测定 电感耦合等离子体质谱法 | 修订 |
|  | YS/T 1088-2015 | 湿法冶金锌电积用阴极板 | 修订 |
|  | YS/T 1089-2015 | 湿法冶金铜电积用阳极板 | 修订 |
|  | YS/T 1090-2015 | 湿法冶金铜电积用阴极板 | 修订 |
|  | YS/T 1096-2016 | 电工用镉铜棒 | 修订 |
|  | YS/T 1101-2016 | 船舶压缩机零件用铝白铜棒 | 修订 |
|  | YS/T 1105-2016 | 半导体封装用键合银丝 | 修订 |
|  | YS/T 1108-2016 | 锡冶炼安全生产规范 | 修订 |
|  | YS/T 1110-2016 | 连续挤压铜带坯 | 修订 |
|  | YS/T 1111-2016 | 磁极线圈用铜型材 | 修订 |
|  | YS/T 1115.1-2016 | 铜原矿和尾矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 |
|  | YS/T 1126-2016 | 电阻式超高温真空炉 | 修订 |
| 稀土行业 |
|  | XB/T 505-2011 | 汽油机排气净化催化剂载体 | 修订 |
|  | XB/T 607-2011 | 汽油机排气净化催化剂涂层材料试验方法 | 修订 |
|  | XB/T 611-2009 | 草酸稀土化学分析方法 灼减量的测定 | 修订 |
| 汽车行业 |
|  | QC/T 241-2011 | 汽车无内胎车轮密封性试验方法 | 修订 |
|  | QC/T 242-2014 | 汽车车轮静不平衡量要求及检测方法 | 修订 |
|  | QC/T 276-1999 | 汽车零件热处理硬度规范 | 修订 |
|  | QC/T 266-1999 | 汽车零件未注公差尺寸的极限偏差 一般要求 | 修订 |
|  | QC/T 267-1999 | 汽车切削加工零件 未注公差尺寸的极限偏差 | 修订 |
|  | QC/T 268-1999 | 汽车冷冲压加工零件 未注公差尺寸的极限偏差 | 修订 |
|  | QC/T 269-1999 | 汽车铸造零件 未注公差尺寸的极限偏差 | 修订 |
|  | QC/T 270-1999 | 汽车钢模锻造零件 未注公差尺寸的极限偏差 | 修订 |
|  | QC/T 272-1999 | 汽车用铝合金铸件技术条件 | 修订 |
|  | QC/T 273-1999 | 汽车用锌合金、铝合金、铜合金铸件技术条件 | 修订 |
|  | QC/T 502-1999 | 汽车感应淬火零件金相检验 | 修订 |
|  | QC/T 714-2004 | 汽车车身覆盖件未注形状与位置公差值 | 修订 |
|  | QC/T 29017-1991 | 汽车模制塑料零件 未注公差尺寸的极限偏差 | 修订 |
|  | QC/T 29018-1991 | 汽车碳氮共渗齿轮金相检验 | 修订 |
|  | QC/T 29087-1992 | 汽车焊接加工零件 未注公差尺寸的极限偏差 | 修订 |
|  | QC/T 326-2013 | 汽车标准件产品编号规则 | 修订 |
|  | QC/T 343-1999 | 螺母保护帽 | 修订 |
|  | QC/T 346-1999 | 塑料堵塞 | 修订 |
|  | QC/T 350-1999 | 塑料开尾销钉 | 修订 |
|  | QC/T 354-1999 | 汽车车轮螺母 法兰面螺母 | 修订 |
|  | QC/T 355-1999 | 汽车车轮螺母 锥面螺母 | 修订 |
|  | QC/T 356-1999 | 汽车车轮螺母 球面螺母 | 修订 |
|  | QC/T 357-1999 | 汽车车轮螺母 内螺母 | 修订 |
|  | QC/T 388-1999 | 碗形塞片 | 修订 |
|  | QC/T 598-1999 | 承面凸焊螺栓 | 修订 |
|  | QC/T 599-2013 | 端面凸焊螺栓 | 修订 |
|  | QC/T 600-1999 | 六角头螺栓和锥形弹性垫圈的组合件 | 修订 |
|  | QC/T 603-1999 | A型卡扣 | 修订 |
|  | QC/T 604-1999 | B型卡扣 | 修订 |
|  | QC/T 605-1999 | C型卡扣 | 修订 |
|  | QC/T 606-1999 | H型卡扣 | 修订 |
|  | QC/T 612-1999 | 汽车车轮螺母 带垫平连接螺母 | 修订 |
|  | QC/T 618-2013 | 嵌装塑料螺母技术条件 | 修订 |
|  | QC/T 619-1999 | B型和C型蜗杆传动式软管环箍 | 修订 |
|  | QC/T 620-1999 | A型蜗杆传动式软管环箍 | 修订 |
|  | QC/T 624-2013 | 橡胶堵塞 | 修订 |
|  | QC/T 625-2013 | 汽车用涂镀层和化学处理层 | 修订 |
|  | QC/T 638-2000 | 密封垫圈 | 修订 |
|  | QC/T 721-2013 | 汽车用非电解锌片涂层 | 修订 |
|  | QC/T 857-2011 | 焊接螺柱 | 修订 |
|  | QC/T 869-2011 | 短周期弧焊焊接螺柱 | 修订 |
|  | QC/T 870-2011 | 双头螺柱 bm=1.25d | 修订 |
|  | QC/T 871-2011 | 双头螺柱 bm=2d | 修订 |
|  | QC/T 928-2013 | 中间固定式塑料管线夹 | 修订 |
|  | QC/T 929-2013 | 一端固定式塑料管线夹 | 修订 |
|  | QC/T 17-1992 | 汽车零部件耐候性试验一般规则 | 修订 |
|  | QC/T 340-2017 | 六角法兰承面带齿螺栓 | 修订 |
|  | QC/T 877-2011 | 塑料用六角法兰面自攻螺钉 | 修订 |
|  | QC/T 262-1999 | 汽车渗碳齿轮金相检验 | 修订 |
|  | QC/T 208-2007 | 汽车用温度报警器 | 修订 |
|  | QC/T 213-2007 | 汽车、摩托车仪表术语 | 修订 |
|  | QC/T 215-2007 | 汽车、摩托车仪表型号编制方法 | 修订 |
|  | QC/T 217-2007 | 汽车用压力报警器 | 修订 |
|  | QC/T 783-2007 | 汽车、摩托车用车速传感器 | 修订 |
|  | QC/T 820-2009 | 汽车、摩托车仪表用步进电机 | 修订 |
|  | QC/T 821-2009 | 汽车用发动机冷却水及润滑油温度传感器 | 修订 |
|  | QC/T 822-2009 | 汽车用发动机润滑油压力传感器 | 修订 |
|  | QC/T 823-2009 | 汽车、摩托车用燃油传感器 | 修订 |
|  | QC/T 985-2014 | 汽车热反射镀膜夹层前风窗玻璃 | 修订 |
|  | QC/T 289-2001 | 汽车发动机机油泵技术条件 | 修订 |
|  | QC/T 471-2006 | 汽车柴油机技术条件 | 修订 |
|  | QC/T 631-2009 | 汽车排气消声器总成技术条件和试验方法 | 修订 |
|  | QC/T 901-1998 | 汽车发动机产品质量检验评定方法 | 修订 |
|  | QC/T 657-2000 | 汽车空调制冷装置试验方法 | 修订 |
|  | QC/T 658-2009 | 汽车空调制冷系统性能道路试验方法 | 修订 |
|  | QC/T 659-2000 | 汽车空调(HFC-134a)用标识 | 修订 |
|  | QC/T 720-2004 | 汽车空调术语 | 修订 |
|  | QC/T 633-2009 | 客车座椅 | 修订 |
|  | QC/T 766-2006 | 客车安全顶窗 | 修订 |
|  | QC/T 768-2006 | 客车冲水式卫生间 | 修订 |
|  | QC/T 922-2013 | 汽车用空气滤清器纸质滤芯技术条件 | 修订 |
|  | QC/T 691-2011 | 车用天然气单燃料发动机技术条件 | 修订 |
|  | QC/T 692-2011 | 汽油/天然气两用燃料发动机技术条件 | 修订 |
|  | QC/T 674-2007 | 汽车用压缩天然气电磁阀 | 修订 |
|  | QC/T 746-2006 | 压缩天然气汽车高压管路 | 修订 |
|  | QC/T 917-2013 | 燃气汽车专用手动截止阀 | 修订 |
|  | QC/T 245-2017 | 压缩天然气汽车燃气系统技术条件 | 修订 |
|  | QC/T 745-2006 | 液化石油气汽车橡胶管路 | 修订 |
|  | QC/T 566-1999 | 轿车的外部防护 | 修订 |
|  | QC/T 912-2013 | 半挂牵引车与半挂车匹配技术要求 | 修订 |
|  | QC/T 470-1999 | 汽车自动变速器操纵装置的要求 | 修订 |
| 纺织行业 |
|  | FZ/T 50010.3-2011 | 粘胶纤维用浆粕 粘度的测定 | 修订 |
|  | FZ/T 51002-2006 | 粘胶纤维用竹浆粕 | 修订 |
|  | FZ/T 51009-2014 | 粘胶纤维用麻浆粕 | 修订 |
|  | FZ/T 52006-2006 | 竹材粘胶短纤维 | 修订 |
|  | FZ/T 54033-2010 | 锦纶6高取向丝(HOY) | 修订 |
|  | FZ/T 54063-2012 | 有色涤纶预取向丝 | 修订 |
|  | FZ/T 54070-2014 | 涤纶粗单纤牵伸丝 | 修订 |
| 电子行业 |
|  | SJ/T 11664-2016 | 城市轨道交通综合监控系统人机界面设计规范 | 修订 |