附件4

79项行业标准样品目录

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冶金行业 |
|  | YSBS35103-2022 | 高碳钢盘条索氏体含量标准样品 | 15年 | 天津钢铁集团有限公司技术中心 |
|  | YSBS35802-2022 | 煤质颗粒活性炭标准样品(四氯化碳吸附率和脱附率、着火点) | 5年 | 宁夏产品质量监督检验院、上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
|  | YSBC25617-2022 | 镍铁矿标准样品1# | 5年 | 吉铁铁合金有限责任公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC25618-2022 | 镍铁矿标准样品2# | 5年 | 吉铁铁合金有限责任公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBS15138-2022 | 低合金钢Q235光谱标准样品 | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBS15112a-2022 | 管线钢X60光谱标准样品 | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBS15325b-2022 | 不锈钢SUS304光谱标准样品 | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBC15609-2022 | 高碳铬铁标准样品 | 10年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBS15129-2022 | 低合金高强度结构钢Q345光谱分析用标准样品 | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBS15356-2022 | 不锈钢SUS436L（019Cr18MoTi）光谱分析用标准样品 | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBS15357-2022 | 不锈钢SUS444（019Cr19Mo2NbTi）光谱分析用标准样品 | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBC15610-2022 | 镍铁化学分析用标准样品 | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  | YSBC41504-2022 | NS 1101耐蚀合金化学分析用标准样品 | 15年 | 上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBS41504-2022 | NS 1101耐蚀合金光谱分析用标准样品 | 15年 | 上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC41503-2022 | GH4169高温合金化学分析用标准样品 | 15年 | 上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBS41503-2022 | GH4169高温合金光谱分析用标准样品 | 15年 | 上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC41502-2022 | GH3625高温合金化学分析用标准样品 | 15年 | 上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBS41502-2022 | GH3625高温合金光谱分析用标准样品 | 15年 | 上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC20410-2022 | 特殊硅铁标准样品 | 10年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC20411-2022 | 特种硅铁（TFeSi75-D）标准样品 | 10年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC20412-2022 | 特种硅铁（TFeSi75-C）标准样品 | 10年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC20413-2022 | 硅铁（FeSi65）标准样品 | 10年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC35617-2022 | 高碳铬铁FeCr70C7.0标准样品 | 10年 | 四川精迅产品质量检测有限公司 |
|  | YSBC35618-2022 | 高碳锰铁FeMn68C7.0标准样品 | 10年 | 四川精迅产品质量检测有限公司 |
|  | YSBC35619-2022 | 中碳锰铁FeMn75C2.0标准样品 | 10年 | 四川精迅产品质量检测有限公司 |
|  | YSBC35620-2022 | 锰硅合金FeMn68Si18标准样品 | 10年 | 四川精迅产品质量检测有限公司 |
|  | YSBC35621-2022 | 硅铁FeSi75-B标准样品 | 10年 | 四川精迅产品质量检测有限公司 |
|  | YSBC35622-2022 | 钼铁标准样品 | 10年 | 四川精迅产品质量检测有限公司 |
|  | YSBC35705-2022 | 钛精矿(岩矿)标准样品 | 10年 | 四川精迅产品质量检测有限公司 |
|  | YSBC31202-2022 | 合金结构钢20CrNiMo化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBS31202-2022 | 合金结构钢20CrNiMo光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC31201-2022 | 合金结构钢20CrMo化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBS31201-2022 | 合金结构钢20CrMo光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC31301-2022 | 铬不锈钢5Cr8Si2化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBS31301-2022 | 铬不锈钢5Cr8Si2光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC31302-2022 | 铬不锈钢3Cr13化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBS31302-2022 | 铬不锈钢3Cr13光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC31105-2022 | 50#碳素钢化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBS31105-2022 | 50#碳素钢光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBC31106-2022 | 30#碳素钢化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBS31106-2022 | 30#碳素钢光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  | YSBS31206-2022 | 合金结构钢42CrNiMo光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31206-2022 | 合金结构钢42CrNiMo化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS31203-2022 | 合金结构钢42CrMo光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31203-2022 | 合金结构钢42CrMo化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS31401-2022 | 合金工具钢4Cr5MoSiV1光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31401-2022 | 合金工具钢4Cr5MoSiV1化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS31204-2022 | 合金结构钢20CrMnTi光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31204-2022 | 合金结构钢20CrMnTi化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS31402-2022 | 碳素工具钢T10A光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31402-2022 | 碳素工具钢T10A化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS31205-2022 | 合金结构钢30CrMnSiA光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31205-2022 | 合金结构钢30CrMnSiA化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS31211-2022 | 合金结构钢12Cr1MoV光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBC31211-2022 | 合金结构钢12Cr1MoV化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBS31210-2022 | 合金结构钢Q345光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBC31210-2022 | 合金结构钢Q345化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBS31208-2022 | 合金结构钢17CrNiMo6光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBC31208-2022 | 合金结构钢17CrNiMo6化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBS31209-2022 | 合金结构钢20CrMnMo光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBC31209-2022 | 合金结构钢20CrMnMo化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBS31111-2022 | 35碳素钢光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBC31111-2022 | 35碳素钢化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBS31207-2022 | 弹簧钢60Si2Mn光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBC31207-2022 | 弹簧钢60Si2Mn化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  | YSBS31213-2022 | 高碳铬轴承钢GCr15光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31213-2022 | 高碳铬轴承钢GCr15化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS31404-2022 | 合金工具钢5CrNiMo光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31404-2022 | 合金工具钢5CrNiMo化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS31405-2022 | 合金工具钢7CrSiMnMoV光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31405-2022 | 合金工具钢7CrSiMnMoV化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS31406-2022 | 合金工具钢CrWMn光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31406-2022 | 合金工具钢CrWMn化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS31212-2022 | 合金结构钢38CrMoAl光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31212-2022 | 合金结构钢38CrMoAl化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS31403-2022 | 优质合金模具钢3Cr2MnNiMo光谱分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBC31403-2022 | 优质合金模具钢3Cr2MnNiMo化学分析用标准样品 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  | YSBS35801-2022 | 一级焦炭反应性及反应后强度标准样品 | 5年 | 鞍山市科翔仪器仪表有限公司、上海恒衡冶金测试技术有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
| 有色金属行业 |
|  | YSS105-2022 | 四氧化三钴标准样品 | 10年 | 金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司 |

79项行业标准样品成分含量表

| 冶金行业（78项） |
| --- |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及标准偏差 | 索氏体含量（%） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| 1 | YSBS 35103-2022 | 高碳钢盘条 索氏体含量标准样品 | 标准值 | 91 | 800块 | 15年 | 天津钢铁集团有限 公司技术中心 |
|  |  |  | 不确定度 | 3 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 四氯化碳吸附率 (%) | 四氯化碳脱附率 (%) | 着火点（℃） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| 2 | YSBS 35802-2022 | 煤质颗粒活性炭标准样品(四氯化碳吸附率和脱附率、着火点) | 标准值 | 83 | 95 | 514 | 345瓶 | 5年 | 宁夏产品质量 监督检验院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
|  |  |  |  | Ni | SiO2 | P | S | Mn | Cr |  |  |  |
| 3 | YSBC 25617-2022 | 镍铁矿镍铁矿标准样品1# | 标准值 | 1.56 | 40.61 | 0.0020 | 0.010 | 0.23 | 0.71 | 1000瓶 | 5年 | 吉铁铁合金有限责任公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.08 | 0.0002 | 0.001 | 0.01 | 0.03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | TFe | Al2O3 | CaO | MgO |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.025 | 12.18 | 2.25 | 0.93 | 24.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.16 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | Ni | SiO2 | S | Mn | Cr |  |  |  |  |
| 4 | YSBC 25618-2022 | 镍铁矿镍铁矿标准样品2# | 标准值 | 1.47 | 29.11 | 0.035 | 0.45 | 1.14 |  | 1000瓶 | 5年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.10 | 0.004 | 0.02 | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | TFe | Al2O3 | CaO | MgO |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.065 | 21.34 | 1.59 | 0.26 | 21.72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.17 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S |  |  |  |  |
| 5 | YSBS 15138-2022 | 低合金钢 Q235光谱标准样品 | 标准值 | 0.184 | 0.212 | 0.44 | 0.0148 | 0.0112 |  | 400块 | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.007 | 0.01 | 0.0004 | 0.0006 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Ni | Cu | Als |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0078 | 0.0037 | 0.0038 | 0.015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.002 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 6 | YSBS 15112a-2022 | 管线钢 X60光谱标准样品 | 标准值 | 0.077 | 0.170 | 1.27 | 0.011 | 0.0028 | 0.050 | 500块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.004 | 0.02 | 0.001 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Als | Nb | V | Ti |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.020 | 0.0105 | 0.036 | 0.032 | 0.043 | 0.017 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 7 | YSBS 15325b-2022 | 不锈钢 SUS304光谱标准样品 | 标准值 | 0.052 | 0.42 | 1.11 | 0.037 | 0.0008 | 18.13 | 400块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 0.0002 | 0.03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Mo | Cu | Als | Alt | N |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 8.07 | 0.024 | 0.029 | 0.003 | 0.004 | 0.039 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.03 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | V | Ti | As | Sn | Sb |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0. 23 | 0.064 | 0.0009 | 0.0027 | 0.0007 | 0.0003 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 8 | YSBC 15609-2022 | 高碳铬铁标准样品 | 标准值 | 8.42 | 0.26 | 0.15 | 0.015 | 0.022 | 69.87 | 1000瓶 | 10年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.16 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 9 | YSBS 15129-2022 | 低合金高强度 结构钢Q345光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.152 | 0.155 | 1.21 | 0.0222 | 0.0025 | 0.280 | 400块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.007 | 0.02 | 0.0004 | 0.0002 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Ti | Nb | Als | Alt | N |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.037 | 0.038 | 0.0032 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 10 | YSBS 15356-2022 | 不锈钢SUS436L （019Cr18MoTi）光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.010 | 0.36 | 0.089 | 0.018 | 0.0008 | 17.84 | 500块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Mo | V | Cu | Ti | Nb |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.134 | 1.05 | 0.052 | 0.023 | 0.184 | 0.15 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Als | Co | N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.023 | 0.014 | 0.011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 11 | YSBS 15357-2022 | 不锈钢SUS444 （019Cr19Mo2NbTi） 光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.010 | 0.32 | 0.058 | 0.018 | 0.0009 | 18.36 | 480 块 | 15年 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | 0.06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Mo | V | Cu | Ti | Nb |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.119 | 1.95 | 0.021 | 0.015 | 0.184 | 0.21 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.006 | 0.03 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Als | Co | N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.017 | 0.011 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 12 | YSBC 15610 -2022 | 镍铁化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.028 | 0.201 | 0.055 | 0.004 | 0.0039 | 43.70 | 715 瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.0003 | 0.10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Co | Fe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.63 | 0.0027 | 0.047 | 55.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.0003 | 0.003 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
|  |  |  |  | C | S | Mn | Si | P | Ni |  |  |  |
| 13 | YSBC 41504-2022 | NS 1101耐蚀合金化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.071 | 0.0006 | 0.807 | 0.360 | 0.015 | 32.27 | 500 瓶 | 15年 | 上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0001 | 0.007 | 0.010 | 0.002 | 0.07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Mo | Ti | Al | Co | Cu |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 20.72 | 0.297 | 0.490 | 0.299 | 0.050 | 0.038 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.08 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.003 | 0.002 |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | S | Mn | Si | P | Ni |  |  |  |
| 14 | YSBS 41504-2022 | NS 1101耐蚀 合金光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.071 | 0.0006 | 0.807 | 0.360 | 0.015 | 32.27 | 500块 | 15年 | 上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0001 | 0.007 | 0.010 | 0.002 | 0.07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Mo | Ti | Al | Co | Cu |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 20.72 | 0.297 | 0.490 | 0.299 | 0.050 | 0.038 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.08 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.003 | 0.002 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | S | Mn | Si | P | Ni |  |  |  |
| 15 | YSBC 41503-2022 | GH4169 高温合金化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.027 | 0.0005 | 0.057 | 0.080 | 0.0033 | 52.27 | 500瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.016 | 0.0012 | 0.08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Fe | Mo | Ti | Al | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 18.56 | 18.54 | 3.28 | 1.03 | 0.635 | 0.111 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.008 | 0.007 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nb | Ta* | Cu | B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 5.15 | 0.003 | 0.023 | 0.0025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.06 |  | 0.002 | 0.0003 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | S | Mn | Si | P | Ni |  |  |  |
| 16 | YSBS 41503-2022 | GH4169 高温合金光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.027 | 0.0005 | 0.057 | 0.080 | 0.0033 | 52.27 | 250块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.016 | 0.0012 | 0.08 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Fe | Mo | Ti | Al | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 18.56 | 18.54 | 3.28 | 1.03 | 0.635 | 0.111 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.008 | 0.007 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nb | Ta* | Cu | B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 5.15 | 0.003 | 0.023 | 0.0025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.06 |  | 0.002 | 0.0003 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
|  |  |  |  | C | S | Mn | Si | P | Ni |  |  |  |
| 17 | YSBC 41502-2022 | GH3625 高温合金化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.043 | 0.0006 | 0.124 | 0.071 | 0.0023 | 63.72 | 500瓶 | 15年 | 上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0002 | 0.005 | 0.010 | 0.0008 | 0.17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Fe | Mo | Ti | Al | Nb |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 20.69 | 3.50 | 8.37 | 0.011 | 0.016 | 3.19 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.004 | 0.003 | 0.07 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 成分（％） | C | S | Mn | Si | P | Ni | 数量 | 有效期 |  |
| 18 | YSBS 41502-2022 | GH3625 高温合金光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.043 | 0.0006 | 0.124 | 0.071 | 0.0023 | 63.72 | 250块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0002 | 0.005 | 0.010 | 0.0008 | 0.17 |  |  |  |
|  |  |  | 成分（％） | Cr | Fe | Mo | Ti | Al | Nb |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 20.69 | 3.50 | 8.37 | 0.011 | 0.016 | 3.19 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.004 | 0.003 | 0.07 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 成分（％） | C | S | P | Mn | Si | Ni | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| 19 | YSBC 20410-2022 | 特殊硅铁标准样品 | 标准值 | 0.029 | 0.0022 | 0.0129 | 0.069 | 78.11 | 0.0168 | 1000瓶 | 10年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.004 | 0.18 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  |  | 成分（％） | Cr | Cu | V | Al | Ti | Ca |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0079 | 0.0034 | 0.0082 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0037 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 成分（％） | C | S | P | Mn | Si | Ni | 数量 | 有效期 |  |
| 20 | YSBC 20411-2022 | 特种硅铁 （TFeSi75-D）标准样品 | 标准值 | 0.024 | 0.0021 | 0.0146 | 0.212 | 72.98 | 0.046 | 1000瓶 | 10年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0001 | 0.0006 | 0.006 | 0.18 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  | 成分（％） | Cr | Cu | V | Al | Ti | Ca |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.062 | 0.089 | 0.0089 | 0.051 | 0.014 | 0.0030 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.003 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
|  |  |  |  | C | S | P | Mn | Si | Ni |  |  |  |
| 21 | YSBC 20412-2022 | 特种硅铁 （TFeSi75-C）标准样品 | 标准值 | 0.022 | 0.0022 | 0.014 | 0.40 | 75.08 | 0.133 | 1000瓶 | 10年 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 | 0.01 | 0.16 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | V | Al | Ti | Ca |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.189 | 0.192 | 0.0098 | 0.129 | 0.021 | 0.0025 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.005 | 0.0003 | 0.004 | 0.001 | 0.0001 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | S | P | Mn | Si | Ni |  |  |  |
| 22 | YSBC 20413-2022 | 硅铁 （FeSi65）标准样品 | 标准值 | 0.020 | 0.0017 | 0.018 | 0.57 | 69.72 | 0.22 | 1000瓶 | 10年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 | 0.01 | 0.23 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | V | Al | Ti | Ca |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.32 | 0.48 | 0.0092 | 0.184 | 0.034 | 0.0053 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.01 | 0.0004 | 0.004 | 0.001 | 0.0002 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 23 | YSBC 35617-2022 | 高碳铬铁 FeCr70C7.0标准样品 | 标准值 | 8.15 | 2.65 | 0.267 | 0.023 | 0.023 | 55.31 | 1000瓶 | 10年 | 四川精迅产品质量检测有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.07 | 0.04 | 0.010 | 0.003 | 0.002 | 0.24 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S |  |  |  |  |
| 24 | YSBC 35618-2022 | 高碳锰铁 FeMn68C7.0标准样品 | 标准值 | 6.24 | 0.68 | 64.42 | 0.209 | 0.014 |  | 1000瓶 | 10年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.005 | 0.002 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S |  |  |  |  |
| 25 | YSBC 35619-2022 | 中碳锰铁 FeMn75C2.0标准样品 | 标准值 | 1.79 | 1.75 | 76.82 | 0.207 | 0.014 |  | 1000瓶 | 10年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.004 | 0.002 |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S |  |  |  |  |
| 26 | YSBC 35620-2022 | 锰硅合金 FeMn68Si18标准样品 | 标准值 | 1.65 | 17.30 | 66.65 | 0.135 | 0.015 |  | 1000瓶 | 10年 | 四川精迅产品质量检测有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.08 | 0.25 | 0.004 | 0.002 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | Si | C | Al | P | S | Ca |  |  |  |
| 27 | YSBC 35621-2022 | 硅铁 FeSi75-B标准样品 | 标准值 | 72.31 | 0.083 | 1.37 | 0.019 | 0.0021 | 1.28 | 1000瓶 | 10年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.29 | 0.002 | 0.04 | 0.001 | 0.0007 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | P | S | Mo | As |  |  |  |
| 28 | YSBC 35622-2022 | 钼铁标准样品 | 标准值 | 0.066 | 0.12 | 0.026 | 0.137 | 54.37 | 0.120 | 1000瓶 | 10年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.18 | 0.008 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | TFe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO |  |  |  |
| 29 | YSBC 35705-2022 | 钛精矿 (岩矿)标准样品 | 标准值 | 31.11 | 35.76 | 4.03 | 1.08 | 1.17 | 5.36 | 1000瓶 | 10年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |  |  |  |
|  |  |  |  | MnO | TiO2 | S | P | V2O5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.698 | 45.96 | 0.201 | 0.0032 | 0.075 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.012 | 0.14 | 0.008 | 0.0005 | 0.003 |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 30 | YSBC 31202-2022 | 合金结构钢 20CrNiMo化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.204 | 0.262 | 0.832 | 0.012 | 0.014 | 0.552 | 700瓶 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Mo | Als | Alt | Sn |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.581 | 0.077 | 0.234 | 0.0078 | 0.0086 | 0.0070 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 |  |  |  |
|  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 31 | YSBS 31202-2022 | 合金结构钢 20CrNiMo光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.204 | 0.262 | 0.832 | 0.012 | 0.014 | 0.552 | 500块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Mo | Als | Alt | Sn |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.581 | 0.077 | 0.234 | 0.0078 | 0.0086 | 0.0070 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 |  |  |  |
|  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 32 | YSBC 31201-2022 | 合金结构钢 20CrMo化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.201 | 0.247 | 0.492 | 0.011 | 0.014 | 0.870 | 700瓶 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Mo | Als | Alt | Sn |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.044 | 0.066 | 0.173 | 0.026 | 0.027 | 0.0068 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 33 | YSBS 31201-2022 | 合金结构钢 20CrMo光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.201 | 0.247 | 0.492 | 0.011 | 0.014 | 0.870 | 500块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Mo | Als | Alt | Sn |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.044 | 0.066 | 0.173 | 0.026 | 0.027 | 0.0068 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 34 | YSBC 31301-2022 | 铬不锈钢 5Cr8Si2化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.524 | 1.29 | 0.220 | 0.028 | 0.011 | 7.82 | 700瓶 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Mo | Als | Alt | Sn |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.194 | 0.142 | 0.101 | 0.0060 | 0.0066 | 0.0091 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0006 |  |  |  |
|  |  |  |  | As | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.020 | 0.026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 35 | YSBS 31301-2022 | 铬不锈钢 5Cr8Si2光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.524 | 1.29 | 0.220 | 0.028 | 0.011 | 7.82 | 500块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Mo | Als | Alt | Sn |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.194 | 0.142 | 0.101 | 0.0060 | 0.0066 | 0.0091 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0006 |  |  |  |
|  |  |  |  | As | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.020 | 0.026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 36 | YSBC 31302-2022 | 铬不锈钢 3Cr13化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.258 | 0.460 | 0.305 | 0.035 | 0.011 | 12.52 | 700瓶 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Mo | Als | Alt | Sn |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.431 | 0.356 | 0.054 | 0.014 | 0.015 | 0.023 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | As | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0055 | 0.036 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0005 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 37 | YSBS 31302-2022 | 铬不锈钢 3Cr13光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.258 | 0.460 | 0.305 | 0.035 | 0.011 | 12.52 | 500块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Mo | Als | Alt | Sn |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.431 | 0.356 | 0.054 | 0.014 | 0.015 | 0.023 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | As | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0055 | 0.036 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0005 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 38 | YSBC 31105-2022 | 50#碳素钢化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.543 | 0.322 | 0.641 | 0.019 | 0.012 | 0.052 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Als | Alt | Sn | As |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.017 | 0.049 | 0.0072 | 0.0082 | 0.0040 | 0.015 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0005 | 0.02 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 39 | YSBS 31105-2022 | 50#碳素钢 光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.543 | 0.322 | 0.641 | 0.019 | 0.012 | 0.052 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Als | Alt | Sn | As |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.017 | 0.049 | 0.0072 | 0.0082 | 0.0040 | 0.015 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0005 | 0.02 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 40 | YSBC 31106-2022 | 30#碳素钢化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.312 | 0.250 | 0.602 | 0.021 | 0.026 | 0.083 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Mo | Als | Alt | Sn |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.051 | 0.066 | 0.034 | 0.053 | 0.054 | 0.0067 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0004 |  |  |  |
|  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |  |  |  |
| 41 | YSBS 31106-2022 | 30#碳素钢 光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.312 | 0.250 | 0.602 | 0.021 | 0.026 | 0.083 | 500块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni | Cu | Mo | Als | Alt | Sn |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.051 | 0.066 | 0.034 | 0.053 | 0.054 | 0.0067 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0004 |  |  |  |
|  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 42 | YSBS 31206-2022 | 合金结构钢 42CrNiMo光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.415 | 0.310 | 0.569 | 0.015 | 0.011 | 1.25 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Als | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.665 | 0.084 | 0.186 | 0.013 | 0.015 | 0.021 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As | N | Bs* | Bt* |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0057 | 0.019 | 0.0081 | 0.009 | 0.009 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 | 0.001 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 43 | YSBC 31206-2022 | 合金结构钢 42CrNiMo化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.415 | 0.310 | 0.569 | 0.015 | 0.011 | 1.25 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Als | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.665 | 0.084 | 0.186 | 0.013 | 0.015 | 0.021 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As | N | Bs* | Bt* |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0057 | 0.019 | 0.0081 | 0.009 | 0.009 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 | 0.001 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 44 | YSBS 31203-2022 | 合金结构钢 42CrMo光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.415 | 0.250 | 0.567 | 0.015 | 0.020 | 0.106 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Als | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.03 | 0.117 | 0.174 | 0.024 | 0.025 | 0.020 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | Bt | Sn | As |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0014 | 0.0053 | 0.013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 45 | YSBC 31203-2022 | 合金结构钢 42CrMo化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.415 | 0.250 | 0.567 | 0.015 | 0.020 | 0.106 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Als | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.03 | 0.117 | 0.174 | 0.024 | 0.025 | 0.020 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | Bt | Sn | As |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0014 | 0.0053 | 0.013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 46 | YSBS 31401-2022 | 合金工具钢 4Cr5MoSiV1光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.379 | 1.03 | 0.292 | 0.022 | 0.0023 | 0.152 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.001 | 0.0003 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Als | Alt |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 5.14 | 0.097 | 1.24 | 0.844 | 0.013 | 0.014 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | 0.007 | 0.002 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | W | Sn | As | N |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.019 | 0.261 | 0.0085 | 0.013 | 0.0184 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.005 | 0.0002 | 0.001 | 0.0006 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 47 | YSBC 31401-2022 | 合金工具钢 4Cr5MoSiV1化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.379 | 1.03 | 0.292 | 0.022 | 0.0023 | 0.152 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.001 | 0.0003 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Als | Alt |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 5.14 | 0.097 | 1.24 | 0.844 | 0.013 | 0.014 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | 0.007 | 0.002 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | W | Sn | As | N |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.019 | 0.261 | 0.0085 | 0.013 | 0.0184 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.005 | 0.0002 | 0.001 | 0.0006 |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 48 | YSBS 31204-2022 | 合金结构钢 20CrMnTi光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.196 | 0.356 | 0.973 | 0.025 | 0.012 | 0.079 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Ti | Als |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.08 | 0.054 | 0.067 | 0.017 | 0.046 | 0.097 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Alt | Co | Bs | Bt | Sn | As |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.099 | 0.025 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0065 | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 49 | YSBC 31204-2022 | 合金结构钢 20CrMnTi化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.196 | 0.356 | 0.973 | 0.025 | 0.012 | 0.079 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Ti | Als |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.08 | 0.054 | 0.067 | 0.017 | 0.046 | 0.097 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Alt | Co | Bs | Bt | Sn | As |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.099 | 0.025 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0065 | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 50 | YSBS 31402-2022 | 碳素工具钢 T10A光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.990 | 0.272 | 0.237 | 0.015 | 0.0041 | 0.075 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Co | Sn | As |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.061 | 0.115 | 0.022 | 0.012 | 0.0047 | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 51 | YSBC 31402-2022 | 碳素工具钢 T10A化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.990 | 0.272 | 0.237 | 0.015 | 0.0041 | 0.075 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Co | Sn | As |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.061 | 0.115 | 0.022 | 0.012 | 0.0047 | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 52 | YSBS 31205-2022 | 合金结构钢 30CrMnSiA光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.318 | 1.13 | 0.980 | 0.015 | 0.018 | 0.080 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.02 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Ti | Als | Alt |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.01 | 0.103 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | Sn | As |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.015 | 0.0047 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 53 | YSBC 31205-2022 | 合金结构钢 30CrMnSiA化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.318 | 1.13 | 0.980 | 0.015 | 0.018 | 0.080 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.02 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Ti | Als | Alt |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.01 | 0.103 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | Sn | As |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.015 | 0.0047 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 54 | YSBS 31211-2022 | 合金结构钢 12Cr1MoV光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.121 | 0.280 | 0.396 | 0.016 | 0.013 | 0.120 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.06 | 0.065 | 0.310 | 0.204 | 0.045 | 0.015 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0049 | 0.0096 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0005 | 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 55 | YSBC 31211-2022 | 合金结构钢 12Cr1MoV化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.121 | 0.280 | 0.396 | 0.016 | 0.013 | 0.120 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.06 | 0.065 | 0.310 | 0.204 | 0.045 | 0.015 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0049 | 0.0096 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0005 | 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 56 | YSBS 31210-2022 | 合金结构钢 Q345光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.150 | 0.336 | 1.32 | 0.024 | 0.013 | 0.043 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.004 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Als | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.104 | 0.050 | 0.026 | 0.094 | 0.098 | 0.020 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0056 | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0007 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 57 | YSBC 31210-2022 | 合金结构钢 Q345化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.150 | 0.336 | 1.32 | 0.024 | 0.013 | 0.043 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.004 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Als | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.104 | 0.050 | 0.026 | 0.094 | 0.098 | 0.020 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0056 | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0007 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 58 | YSBS 31208-2022 | 合金结构钢 17CrNiMo6光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.182 | 0.283 | 0.503 | 0.015 | 0.0093 | 1.46 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.0004 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.68 | 0.075 | 0.285 | 0.018 | 0.032 | 0.035 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0042 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 59 | YSBC 31208-2022 | 合金结构钢 17CrNiMo6化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.182 | 0.283 | 0.503 | 0.015 | 0.0093 | 1.46 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.0004 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.68 | 0.075 | 0.285 | 0.018 | 0.032 | 0.035 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0042 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 60 | YSBS 31209-2022 | 合金结构钢 20CrMnMo光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.218 | 0.266 | 1.08 | 0.020 | 0.011 | 0.203 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Als | Alt |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.37 | 0.050 | 0.237 | 0.031 | 0.070 | 0.072 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | Sn | As | Nb | N |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.013 | 0.005* | 0.012 | 0.015 | 0.014 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 61 | YSBC 31209-2022 | 合金结构钢 20CrMnMo化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.218 | 0.266 | 1.08 | 0.020 | 0.011 | 0.203 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Als | Alt |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.37 | 0.050 | 0.237 | 0.031 | 0.070 | 0.072 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | Sn | As | Nb | N |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.013 | 0.005* | 0.012 | 0.015 | 0.014 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 62 | YSBS 31111-2022 | 35碳素钢 光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.357 | 0.296 | 0.639 | 0.020 | 0.013 | 0.028 | 500块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Alt | Sn | As |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.085 | 0.035 | 0.012 | 0.051 | 0.003* | 0.0090 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  | 0.0004 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 63 | YSBC 31111-2022 | 35碳素钢化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.357 | 0.296 | 0.639 | 0.020 | 0.013 | 0.028 | 700瓶 | 15年 | 重庆联木科技有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Alt | Sn | As |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.085 | 0.035 | 0.012 | 0.051 | 0.003* | 0.0090 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  | 0.0004 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 64 | YSBS 31207-2022 | 弹簧钢 60Si2Mn光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.586 | 1.75 | 0.685 | 0.040 | 0.039 | 0.076 | 500块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.163 | 0.060 | 0.028 | 0.026 | 0.037 | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0071 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 65 | YSBC 31207-2022 | 弹簧钢 60Si2Mn化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.586 | 1.75 | 0.685 | 0.040 | 0.039 | 0.076 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.163 | 0.060 | 0.028 | 0.026 | 0.037 | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0071 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 66 | YSBS 31213-2022 | 高碳铬轴承钢 GCr15光谱分析用标准样品 | 标准值 | 1.01 | 0.232 | 0.358 | 0.014 | 0.012 | 0.062 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Alt | Sn | As |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.51 | 0.047 | 0.145 | 0.047 | 0.0041 | 0.017 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 67 | YSBC 31213-2022 | 高碳铬轴承钢 GCr15化学分析用标准样品 | 标准值 | 1.01 | 0.232 | 0.358 | 0.014 | 0.012 | 0.062 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | Alt | Sn | As |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.51 | 0.047 | 0.145 | 0.047 | 0.0041 | 0.017 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 68 | YSBS 31404-2022 | 合金工具钢 5CrNiMo光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.536 | 0.311 | 0.671 | 0.016 | 0.015 | 1.53 | 500块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | W | Mo | V | Alt |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.673 | 0.053 | 0.032 | 0.223 | 0.032 | 0.023 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | Sn | As |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.021 | 0.0050 | 0.011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.0003 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 成分（%） | C | Si | Mn | P | S | Ni | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| 69 | YSBC 31404-2022 | 合金工具钢 5CrNiMo化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.536 | 0.311 | 0.671 | 0.016 | 0.015 | 1.53 | 700瓶 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  | 成分（%） | Cr | Cu | W | Mo | V | Alt |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.673 | 0.053 | 0.032 | 0.223 | 0.032 | 0.023 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  | 成分（%） | Co | Sn | As |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.021 | 0.0050 | 0.011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.002 | 0.0003 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 成分（%） | C | Si | Mn | P | S | Ni | 数量 | 有效期 |  |
| 70 | YSBS 31405-2022 | 合金工具钢 7CrSiMnMoV光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.692 | 1.01 | 0.873 | 0.024 | 0.023 | 0.154 | 500块 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  | 成分（%） | Cr | Cu | Mo | V | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.05 | 0.062 | 0.215 | 0.185 | 0.040 | 0.016 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  | 成分（%） | Sn | As | N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0058 | 0.015 | 0.013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 成分（%） | C | Si | Mn | P | S | Ni | 数量 | 有效期 |  |
| 71 | YSBC 31405-2022 | 合金工具钢 7CrSiMnMoV化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.692 | 1.01 | 0.873 | 0.024 | 0.023 | 0.154 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  | 成分（%） | Cr | Cu | Mo | V | Alt | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.05 | 0.062 | 0.215 | 0.185 | 0.040 | 0.016 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
|  |  |  | 成分（%） | Sn | As | N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0058 | 0.015 | 0.013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 72 | YSBS 31406-2022 | 合金工具钢 CrWMn光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.986 | 0.370 | 0.947 | 0.017 | 0.017 | 0.164 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | W | Mo | V | Als |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.15 | 0.057 | 1.32 | 0.137 | 0.080 | 0.055 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Alt | Co | Sn | As |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.057 | 0.020 | 0.0059 | 0.012 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 73 | YSBC 31406-2022 | 合金工具钢 CrWMn化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.986 | 0.370 | 0.947 | 0.017 | 0.017 | 0.164 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | W | Mo | V | Als |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.15 | 0.057 | 1.32 | 0.137 | 0.080 | 0.055 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  | Alt | Co | Sn | As |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.057 | 0.020 | 0.0059 | 0.012 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 74 | YSBS 31212-2022 | 合金结构钢 38CrMoAl光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.365 | 0.425 | 0.512 | 0.015 | 0.011 | 0.124 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Als | Alt |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.44 | 0.053 | 0.193 | 0.031 | 0.745 | 0.760 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | Sn | As |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.015 | 0.0049 | 0.0082 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0004 | 0.0004 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 75 | YSBC 31212-2022 | 合金结构钢 38CrMoAl化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.365 | 0.425 | 0.512 | 0.015 | 0.011 | 0.124 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | Mo | V | Als | Alt |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.44 | 0.053 | 0.193 | 0.031 | 0.745 | 0.760 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  |  | Co | Sn | As |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.015 | 0.0049 | 0.0082 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.001 | 0.0004 | 0.0004 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 76 | YSBS 31403-2022 | 优质合金模具钢 3Cr2MnNiMo光谱分析用标准样品 | 标准值 | 0.355 | 0.380 | 1.29 | 0.020 | 0.019 | 0.984 | 500块 | 15年 | 重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.003 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | W | Mo | V | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.86 | 0.068 | 0.020 | 0.265 | 0.044 | 0.027 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As | N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0067 | 0.011 | 0.014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （％） | 数量 | 有效期 |  |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |  |  |  |
| 77 | YSBC 31403-2022 | 优质合金模具钢 3Cr2MnNiMo化学分析用标准样品 | 标准值 | 0.355 | 0.380 | 1.29 | 0.020 | 0.019 | 0.984 | 700瓶 | 15年 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.003 | 0.003 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr | Cu | W | Mo | V | Co |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.86 | 0.068 | 0.020 | 0.265 | 0.044 | 0.027 |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  | Sn | As | N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 0.0067 | 0.011 | 0.014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.0003 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 标准值及 标准偏差 | 反应性 (CRI) % | 反应后强度 (CSR) % | 数量 | 有效期 | 研制单位 |
| 78 | YSBS 35801-2022 | 一级焦炭反应性 及反应后强度标准样品 | 标准值 | 18.9 | 72.6 | 1000盒 | 5年 | 鞍山市科翔仪器仪表有限公司、上海恒衡冶金测试技术有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 1.0 | 1.5 |  |  |  |

| 有色金属行业（1项） |
| --- |
| 标准样品编号 | 标准样 品名称 | 序号 | 特征量 | 元 素 | 数量 （瓶） | 有效期 | 研制 单位 |
|  |  |  |  | Co | Fe | Cr | Al | Ni | Cd | Mg | Ca | Mn | As |  |  |  |
| YSS105 -2022 | 四氧化三钴 | 1# | 标准值（%） | 73.10 | 0.0041 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0049 | 0.0012 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0033 | 0.0009 | 300 | 10年 | 金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差（%） | 0.07 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 |  |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度（%） | 0.22 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0002 |  |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 2# | 标准值（%） | 73.33 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0031 | 0.0047 | 0.0030 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0050 | 0.0022 | 300 |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差（%） | 0.09 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |  |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度（%） | 0.28 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 序号 | 特征量 | 元 素 | 数量 （瓶） |  |  |
|  |  |  |  | Cu | Zn | K | Na | Pb | C | S | Cl | Si | － |  |  |  |
|  |  | 1# | 标准值（%） | 0.0012 | 0.0035 | 0.0030 | 0.0073 | 0.0034 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.0048 | － | 300 |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差（%） | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | － |  |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度（%） | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0006 | － |  |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － |  |  |  |
|  |  | 2# | 标准值（%） | 0.0027 | 0.0039 | 0.0051 | 0.0073 | 0.0045 | 0.010 | 0.012 | 0.050 | 0.0046 | － | 300 |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差（%） | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 | － |  |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度（%） | 0.0004 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.0004 | － |  |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － |  |  |  |
| 注：扩展不确定度按下式计算:式中，Sl为不均匀性产生的标准偏差，为单次测量标准偏差，包含因子 Co元素为 K=3，其他元素K=2（95％置信水平）。 |